LAPORAN PENELITIAN

STUDI PENGARUH PENGGUNAAN H2SO4

PADA PEMBUATAN REDUCED CHROME TANNING AGENT

DENGAN MOLASES SEBAGAI BAHAN REDUKTOR

Disusun Oleh:

Dr. Prasetyo Hermawan, ST, M.Si

Swatika Juhana, M.Sc

POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DAN VOKASI INDUSTRI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN

STUDI PENGARUH PENGGUNAAN H2SO4

PADA PEMBUATAN REDUCED CHROME TANNING AGENT

DENGAN MOLASES SEBAGAI BAHAN REDUKTOR

Disusun Oleh:

Dr. Prasetyo Hermawan , ST, M.Si

NIP. 197511102001121005

Swatika Juhana, M.Sc.

NIP . 198412192014022001

Telah disetujui:  Desember 2020

POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

PUSAT  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DAN VOKASI INDUSTRI

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian                   Ketua Team Peneliti

Kepada Masyarakat

Dr. Entien Darmawati, M.Si., Apt		       Dr. Prasetyo Hermawan, ST, M.Si.

NIP. 195810161985032001		           NIP. 197511102001121005

Mengetahui, Direktur

Drs. Sugiyanto, S.Sn, M.Sn.

NIP. 196601011994031008

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah dihaturkan kepada Alloh SWT. atas karunia dan nimat-NYA sehingga penelitian dengan judul “STUDI PENGARUH PENGGUNAAN H2SO4 PADA PEMBUATAN REDUCED CHROME TANNING AGENT DENGAN MOLASES SEBAGAI BAHAN REDUKTOR “telah dapat disusun dalam bentuk laporan.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh penggunaan H2SO4 pada pembutan bahan penyamak jenis reduced chrome dengan menggunanakan molases sebagai bahan reduktor, yang diharapkan mempunyai kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan maupun teknis proses pengolahan kulit. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi para peneliti, praktisi maupun segenap stakeholder yang mempunyai perhatian terhadap tema penelitian ini.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Direktur Politeknik ATK Yogyakarta dan jajarannya, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun stimulan dana atau pembiayaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan fasilitasi pada pelaksanaan penelitian.

Yogyakarta,     Desember  2020

Peneliti

Prasetyo Hermawan

Swatika Juhana

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh berat pengggunaan H2SO4 dalam pebuatan bahan penyamak krom tereduksi. Bahan baku yang digunakan adalah garam Na2Cr2O7, molases dan H2SO4 dan diperlukan kontrol pada saat penambah molases dan H2SO4 karena reaksinya bersifat eksotermis. Cairan krom tereduksi dibuat dengan melakukan variasi berat pengggunaan H2SO4, yaitu; 15,5gr, 16,6gr, 18,2gr, 20gr dan 26,6gr. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap karakter fisis bahan krom tereduksi, diantaranya menggunakan standar pengujian SNI: 06-4993-1999 terkait dengan pengujian nilai basisitas. Penambahan berat pengggunaan H2SO4 pada semua tingkat variasi saat pembuatan krom tereduksi menghasilkan cairan produk krom tereduksi berwarna hijau tua. Pada penambahan  berat pengggunaan H2SO4 dari  15,5gr sampai dengan 26,6gr, maka terjadi penurunan nilai  basisitas dari 65,91% menjadi 0%  penurunan nilai pH dari 2,83 menjadi 1,01 dan juga penurunan kadar air dari 45,28% menjadi 36,92%. Pada penambahan berat pengggunaan H2SO4 sebanyak 18,2gr, 20,0gr dan 26,6gr, maka dengan pengujian menggunakan metode spektofotometri diperoleh kadar Cr (IV) rata-rata sebesar 44,4 mg/L dan Cr (III) sebesar 331,9 mg/L. Pada kenaikan berat pengggunaan H2SO4 dari 18,2gr menjadi 26,6gr terjadi penurunan randemen dari 91,9% menjadi 84,01%.

Kata kunci: krom tereduksi, H2SO4, basisitas, randemen, Cr(III)

##### ABSTRACT

The purpose of this research was to study the effect of the weight of using H2SO4 in the manufacture of reduced chrome tanning agent. The raw materials used are salt Na2Cr2O7, molasses and H2SO4 and control is needed when adding molasses and H2SO4 because the reaction is exothermic. Reduced chromium liquid is made by varying the weight of using H2SO4; 15.5gr, 16.6gr, 18.2gr, 20gr and 26.6gr. Furthermore, the character of the reduced chromium material is tested, including using the standard SNI: 06-4993-1999 testing related to the basicity value test. The added weight of using H2SO4 at all levels of variation when producing reduced chrome yields a dark green color of the reduced chromium liquid product. In addition to the weight of using H2SO4 from 15.5 gr to 26.6 gr, there was a decrease in the basicity value from 65.91% to 0%, a decrease in the pH value from 2.83 to 1.01 and also a decrease in water content from 45.28% to 36.92%. In addition, the weight of H2SO4 was used as much as 18.2 gr, 20 gr and 26,6 gr, then by using the spectophotometric method, the average Cr (IV) concentration was obtained at 44.4 mg/L and Cr (III) was 331.9 mg/L. The weight of H2SO4 used from 18.2gr to 26.6gr decreased the yield from 91.9% to 84.01%.

Keywords: reduced chrome, H2SO4 , basicity, yield, Cr(III)

DAFTAR ISI

| Lembar Judul |  | i |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lembar Pengesahan |  | ii |  |
| Kata Pengantar |  | iii |  |
| Intisari |  | iv |  |
| Abstract |  | v |  |
| Daftar Isi |  | vi |  |
| Daftar Gambar |  | vii |  |
| Daftar Tabel |  | viii |  |
| Daftar Lampiran |  | ix |  |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |  |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |  |
| 1.2 | Permasalahan | 2 |  |
| 1.3 | Tujuan | 2 |  |
| 1.4 | Manfaat | 3 |  |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA | 4 |  |
| 2.1 | Pengolahan kulit | 4 |  |
| 2.2 | Penyamakan Kulit | 5 |  |
| 2.3 | Bahan Penyamakan Kulit | 6 |  |
| 2.4 | Reduced Chrome | 7 |  |
| BAB III | METODOLOGI | 9 |  |
| 3.1 | Bahan Penelitian | 9 |  |
| 3.2 | Peralatan Penelitian | 9 |  |
| 3.3 | Rancangan Penelitian | 9 |  |
| 3.4 | Variasi Penelitian | 11 |  |
| 3.5 | Pengujian Dan Karakterisasi | 12 |  |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | 13 |  |
| 4.1 | Hasil Produk Reduced Chrome | 13 |  |
| 4.2 | Hasil Uji Basisitas dan pH Produk Reduced Chrome | 15 |  |
| 4.3 | Hasil Uji Kadar Air | 17 |  |
| 4.4 | Hasil Uji Cr(VI) dan Randemen | 19 |  |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN | 21 |  |
| 5.1 | Kesimpulan | 21 |  |
| 5.2 | Saran | 22 |  |
| Daftar Pustaka |  | 23 |  |
| Lampiran |  | 22-33 |  |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar 2.1 | Tahapan Proses Pengolahan Kulit | 4 |
| --- | --- | --- |
| Gamabr 2.2 | Tanner Golden Rule | 5 |
| Gambar 3.1. | Desain Penelitian | 10 |
| Gambar 3.2. | Rangkaian Alat Penelitian | 10 |
| Gambar 3.3. | Foto Pelaksanaan Penelitian | 11 |
| Gambar 4.1. | Hasil Produk Reduced Chrome | 13 |
| Gambar 4.2. | Proses Pembuatan Reduced Chrome, Sebelum Ditambahkan Molases (A) Dan Pada Saat Ditambahkan Molases (B) | 14 |
| Gambar 4.3. | Hubungan Antara Berat Penggunaan H2SO4 Dengan Basisitas Dan pH | 15 |
| Gambar 4.4. | Hasil Pengeringan Reduced Chrome | 17 |
| Gambar 4.5. | Hubungan Antara Berat Penggunaan H2SO4 Dengan Kadar Air Reduced Chrome | 18 |
| Gambar 4.6. | Hubungan Antara Berat Penggunaan H2SO4 Dengan Kadar Cr Total, Cr(III) Dan Cr(VI) | 19 |
| Gambar 4.7. | Hubungan Antara Berat Penggunaan H2SO4 Dengan Randemen | 20 |

DAFTAR TABEL

| Tabel 2.1. | Contoh komposi Pembuatan Reduced Chrome Untuk Basisitas 33% | 8 |
| --- | --- | --- |
| Tabel 3.1. | Data Variasi Penggunaan H2so4 | 14 |
| Tabel 4.1. | Perbedaan Nilai Basisitas Antara Hasil Penelitian Dan Persamaan | 14 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1. | Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap pH Dan Basisitas Krom Tereduksi | 24 |
| --- | --- | --- |
| Lampiran 2. | Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap Kadar Air Krom Tereduksi | 25 |
| Lampiran 3. | Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap Kadar Cr(III), Cr(VI) Dan Cr Total | 26 |
| Lampiran 4. | Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap Randemen Krom Tereduksi | 27 |
| Lampiran 5. | Dokumentasi Foto | 28 |
| Lampiran 6. | Hasil Pengujian Di BBKKP Yogyakarta | 29-33 |

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Penyamakan atau tanning merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengolahan kulit, tahapan ini berfungsi untuk merubah atau mengkonversi kulit mentah (dari bahan yang tidak stabil secara kimia, fisik dan biologi) menjadi material kulit yang stabil dumana perubahannya adalah reversibel (tidak dapat balik). Penggunaan bahan penyamak yang berasal dari garam mineral, khususnya garam kromium mendominasi penggunaan bahan penyamak pada saat ini. Hampir sekitar 95% bahan penyamak kulit yang digunakan berupa garam krom dalam bentuk Cr2(SO4)3. Hal ini dikarenakan kulit hasil penyamakan menggunakan garam krom (wet blue) mempunyai karakter yang mampu untuk diaplikasikan pada jenis artikel kulit yang luas, meskipun bahan penyamak ini terdapat sisi kekurangannya terkait faktor lingkungan.

Bahan penyamak dari garam krom mulai diaplikasikan sebagai bahan penyamak kulit pada pertengahan abad XIX, sehingga mulai banyak menggantikan penggunakan bahan penyamak nabati dan minyak yang telah diaplikasikan sebelumnya. Pada awal penggunaannya, penyamakan dari garam krom menggunakan sistem “one bath” kemudian sistem “two batch” dan pada saat ini kembali digunakan sitem “one batch” . Terminologi one batch menunjukkan penggunaan garam Cr(III) (krom bervalensi 3+) pada awal penyamakan. Sedangkan two batch menunjukkan penggunaan garam Cr(VI) (krom bervalensi 6+) pada awal proses penyamakan, selanjutnya dilakukan reduksi menjadi garam Cr(III) setelah terpenetrasi dalam kulit. Hanya krom bervalensi 3+ yang dapat digunakan untuk menyamak kulit

Sumber bahan penyamak dari garam krom diantaranya adalah garam krom sulfat, garam kromat, krom tereduksi (reduced chrome). Bahan reduced chrome (RC) adalah bahan penyamak yang disintesis dengan mereduksi garam kromat (Cr(VI)) menjadi garam ((Cr(III)) sebelum direaksikan dengan kulit pada proses penyamakan. Sifat atau katrakter bahan reduced chrome  mempunyai pengaruh terhadap karakter bahan penyamak dan karakter kulit yang dihasilkan. Pembuatan reduced chrome menjadi kajian menarik karena berkaitan dengan reaksi kimia dan kapasitas bahan penyamak ketika bereaksi dengan kulit.

Kalium dan natrium dikromat adalah garam dari kromium heksavalen (Cr(VI)) dan tidak memiliki efek tanning. Kalium dan natrium dikromat harus direduksi dengan bahan pereduksi dan diperlukan asam mineral sehingga garam kromium (III) yang terbentuk memiliki kemampuan penyamakan kulit. Bahan pereduksi dapat berupa senyawa organik (gas sulfur dioksida, natrium tiosulfat, natrium hidrogen sulfit, natrium sulfit) tau senyawa organik (glukosa, molases / tetes tebu atau gula anggur, serbuk gergaji)

  - Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa hal menjadi masalah yang perlu diteliti lebih lanjut diantaranya adalah;

- Pelaksanaan pembuatan reduced chrome menggunakan garam kromat, molasses dan H2SO4

- Pengaruh penambahan H2SO4 terhadap karakter basisitas dan pH hasil reduced chrome

- Pengaruh penambahan H2SO4 terhadap karakter kadar air hasil reduced chrome

- Pengaruh penambahan H2SO4 terhadap karakter kandungan Cr (III), Cr (VI) dan Cr (total) hasil reduced chrome

  - Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Melakukan pembuatan reduced chrome menggunakan garam kromat, molasses dan H2SO4

- Mempelajari pengaruh penambahan H2SO4 terhadap karakter basisitas dan pH hasil reduced chrome

- Mempelajari pengaruh penambahan H2SO4 terhadap karakter kadar air hasil reduced chrome

- Mempelajari pengaruh penambahan H2SO4 terhadap karakter kandungan Cr (III), Cr (VI) dan Cr (total) hasil reduced chrome

- Memberikan manfaat akademi dan implementasi

  - Manfaat

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat untuk:

  - Manfaat akademis

Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Kulit khususnya bidang Teknologi Tanning atau Teknologi Penyamakan Kulit, baik dasar teoritis maupun teknis. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah rujukan dalam memperkaya wawasan dalam proses deliming.

  - Manfaat dalam pengembangan dan implementasi

Penelitian ini fokus pada proses pembuatan reduced chome agent atau bahan penyamak krom tereduksi deliming kulit kambing menggunakan garam kromat, molasses dan H2SO4. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, khususnya bagi praktisi dan para pengambil keputusan untuk pengembangan proses pada industri pengolahan kulit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  - Pengolahan Kulit

Menurut Thortensen (1993) proses penyamakan kulit adalah suatu rangkaian proses dalam upaya merubah kulit mentah menjadi kulit jadi atau finish leather. Secara umum proses pengolahan kulit dibagi dalam empat tahap, yaitu; beam house operation, penyamakan atau tanning, pasca tanning dan finishing (Purnomo, 1985). Tujuan penyamakan kulit untuk; menstabilkan kulit dari enzim pendegradasi, menaikkan ketahan kulit terhadap bahan kimia, menaikkan temperatur kerut kulit dan meningkatkan ketahanan fisis kulit. Bahan penyamakan kulit yang digunakan antara lain; mineral, nabati, aldehid, minyak dan kombinasi. Pada saat ini hampir 80% penyamakan kulit dilakukan menggunakan bahan penyamak mineral, khususnya garam krom sulfat. (anonim, 1990  dan anonim, 2007). Menurut (Sharphouse, 1983) proses pengolahan kulit pada umumnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan sebelum penyamakan (proses flaying, curing, washing, liming, unhairing, fleshing, deliming, bating, pickling, drenching or souring) ; tahapan penyamakan yang mana kulit disamak dengan bahan penyamak nabati, krom, aluminium atau dengan bahan penyamak minyak, dan lain-lain ; tahapan pasca penyamakan (shaving or splitting, washing, neutralising, dyeing, fatliquoring, setting out, drying, staking, finishing, glazing, plating, embossing).

Gambar 2.1. Tahapan Proses Pengolahan Kulit (Buljan, 1997)

  - Penyamakan Kulit

Penyamakan atau tanning merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengolahan kulit, tahapan ini berfungsi untuk merubah atau mengkonversi kulit mentah (dari bahan yang tidak stabil secara kimia, fisik dan biologi) menjadi material kulit yang stabil dumana perubahannya adalah reversibel (tidak dapat balik). Tujuan penyamakan adalah memabawa stabilisai nonreversible yang akan menghambat kebusukan kulit dan mengkonveri dari kulit mentah atau pelt menkadi lether ( anonim, 2007). Penggunaan bahan penyamak yang berasal dari garam mineral, khususnya garam kromium mendominasi penggunaan bahan penyamak pada saat ini. Hampir sekitar 95% bahan penyamak kulit yang digunakan berupa garam krom dalam bentuk Cr2(SO4)3. Hal ini dikarenakan kulit hasil penyamakan menggunakan garam krom (wet blue) mempunyai karakter yang mampu untuk diaplikasikan pada jenis artikel kulit yang luas, meskipun bahan penyamak ini terdapat sisi kekurangannya terkait faktor lingkungan.

Untuk menghindari cacat atau defect pada kulit dan kesalahan proses penyamakan, maka diperlukaan prinsip dasar yang disebut “golden tanner ruller”

Gambar 2.2. Tanner Golden Rule (John, 1996)

  - Bahan Penyamakan Kulit

Bahan penyamak yang umum digunakan dalam pengolahan kulit dapat digolongkan menjadi 5, yaiu bahan penyamak mineral ( mineral tannage), bahan penyamak nabati ( vegetable tannage) , bahan penyamak aldehyd ( aldehyd tannage), bahan penyamak syntan (resin-syntan tannage), bahan penyamak minyak (oil tannage) (Buljan, 2019).Bahan penyamak dari garam krom mulai diaplikasikan sebagai bahan penyamak kulit pada pertengahan abad XIX, sehingga mulai banyak menggantikan penggunakan bahan penyamak nabati dan minyak yang telah diaplikasikan sebelumnya. Pada awal penggunaannya, penyamakan dari garam krom menggunakan sistem “one bath” kemudian sistem “ two batch” dan pada saat ini kembali digunakan sitem “one batch”. Terminologi one batch menunjukkan penggunaan garam Cr(III) (krom bervalensi 3+) pada awal penyamakan. Sedangkan two batch menunjukkan penggunaan garam Cr(VI) (krom bervalensi 6+) pada awal proses penyamakan, selanjutnya dilakukan reduksi menjadi garam Cr(III) setelah terpenetrasi dalam kulit. Hanya krom bervalensi 3+ yang dapat digunakan untuk menyamak kulit.

Sumber bahan penyamak dari garam krom diantaranya adalah garam krom sulfat, garam kromat, krom tereduksi (reduced chrome). Bahan reduced chrome (RC) adalah bahan penyamak yang disintesis dengan mereduksi garam kromat (Cr(VI)) menjadi garam ((Cr(III)) sebelum direaksikan dengan kulit pada proses penyamakan. Sifat atau katrakter bahan reduced chrome mempunyai pengaruh terhadap karakter bahan penyamak dan karakter kulit yang dihasilkan.

  - Reduced Chrome

Bahan penyamak krom yang pada saat ini 80-90% digunakan sebagai bahan penyamak kulit  banyak adalah berasal dari garan krom sulfat dengan banyak produk bahan paten yang ada di pasaran. Reduced chrome merupakan garam kalium bikromat (K2Cr2O7) atau garam natrium bikromat (K2Cr2O7) yang telah mengalami reduksi, sehinga valensi Cr telah berubah dari Cr(VI) menjadi Cr(III) . Reduktor yang digunakan untuk mereduksi Cr(VI) dapat berupa glukosa, gula, molases, gas sulfur dioksida (SO2).

Kalium dan natrium dikromat adalah garam dari kromium heksavalen (Cr(VI)) dan tidak memiliki efek tanning. Kalium dan natrium dikromat harus direduksi dengan bahan pereduksi dan diperlukan asam mineral sehingga garam kromium (III) yang terbentuk memiliki kemampuan penyamakan kulit. Bahan pereduksi dapat berupa senyawa organik (gas sulfur dioksida, natrium tiosulfat, natrium hidrogen sulfit, natrium sulfit) tau senyawa organik (glukosa, molases / tetes tebu atau gula anggur, serbuk gergaji). Nilai basisistas merupakan parameter penting untuk diketahui pada awal proses penyamakan karena sangat mempengaruhi karaker dari kulit yang dihasilkan. Persamaam reaksi yang terjadi pada reduksi garam dikromat menggunakan molases adalah (Maclaughin and Theis, 2011)

8K2Cr2O7 + 24H2SO4 +C12H22O11  8K2SO4 + 16Cr(OH)SO4 + 27H2O + 12CO2  ………. (1)

Tabel 2.1 Contoh komposi Pembuatan Reduced Chrome Untuk Basisitas 33%

| Bahan (persen berat) | Covington (2009) | BASF (2007) |
| --- | --- | --- |
| Garam dikromat | 100 | 100 |
| Asam mineral | 100 | 95-100 |
| Glukosa/ molases | 25 | 30-35 |

BAB III

METODE

Metodologi penelitian ini mencakup: bahan penelitian, peralatan penelitian, desain penelitian, variasi penelitian dan pengujian atau karakterisasi.

3.1. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini; Na2Cr2O7, H2SO4 pekat, molases (tetes tebu). Bahan pembantu yang digunakan dalam penelitian ini; es batu, KOH, aquadest, indikator PP.

3.2. Peralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat untuk proses pembuatan reduced chrome dan alat untuk pengujian kulit. Peralatan untuk proses proses pembuatan reduced chrome berupa; gelas beker, reaktor reaksi redok, magnetic stirrer, neraca analitik. Peralatan untuk pengujian kulit diantaranya adalah; pH meter, oven, buret, erlenmeyer, statif.

3.3. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu tahap penelitian pembuatan atau sintesis reduced chrome dan tahap pengujian. Pada tahap pembuatan atau sitesis maka dilakukan pencampuran reaktan (Na2Cr2O7, H2SO4 pekat, molases (tetes tebu)  dan terjadi reaksi redok ( reduksi dan oksidasi). Hal ini dilakukan dengan melakukan variasi penambahan H2SO4 pekat. Pada tahap pengujian karakter reduced chrome  dilakukan pengambilan data berupa; pH, kadar air, basisitas, kafdar Cr(III0, kadar Cr(VI) dan randemen atau yield.

Gambar 3.1. Desain Penelitian

Rangkaian alat penelitian tercantum dalam gambar 3.3 berikut ini

Gambar 3.2.  Rangkaian Alat Penelitian

Keterangan:

| 1 | Gelas beaker | 4 | Es batu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Reaktor reduksi oksidasi | 5 | Magnetic stirrer |
| 3 | Stirrer |  |  |

Gambar 3.3.  Foto Pelaksanaan Penelitian

Berdasar gambar 3.3. maka penelitian diawali dengan merangkai 5 set alat reaksi (gelas beaker diisi dengan es dan diletakkan erlermenyer reaksi di tengah). Masukkan 20 gram Na2Cr2O7 ke dalam erlenmenyer. Tambahkan ke dalam masing-masing erlermenyer reaksi 30ml H2O. Tambahkan ke dalam setiap erlenmenyer reaksi sejumlah H2SO4 dengan hati-hati selanjutnya tambahkan 7gram molasess dengan hati-hati.  Reduced crhrome  diamkan selam 2 hari dan dilakukan karakterisasi.

3.4. Variasi Penelitian

Selanjutnya dilakukan pengujian atau karakterisasi hasil reduced chrome, termasuk secara organoleptik kult hasil deliming organoleptisk karakter kulit.

Tabel 3.1. Data Variasi Penggunaan H2SO4

| Percobaan | Berat (gr) | Volume (ml) |
| --- | --- | --- |
| A | 26,6 | 14,45 |
| B | 20 | 10,86 |
| C | 18,2 | 9,89 |
| D | 16,6 | 9,02 |
| E | 15,5 | 8,42 |

Catatan berat Na2Cr2O7: 20 gram, H2O: 30 gram, molases: 7 gram dan waktu reaksi: 1jam

3.5. Pengujian / Karakterisasi

Selanjutnya dilakukan pengujian atau karakterisasi cairan maupun kulit hasil deliming, termasuk secara organoleptik kult hasil deliming  organoleptisk karakter kulit.

Selanjutnya dilakukan pengujian atau karakterisasi produk cairan reduced chrome. Pengujian cairan reduced chrome terkait; basisitas, pH dan kadar air dilakukan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Limbah, Politeknik ATK Yogyakarta. Pengujian basisitas mengacu pada SNI 06-4993-1999. Sedangkan pengujian konsentrasi Cr total dan Cr(VI) dilakukan di Balai Besar Kulit, Karet Dan Plastik(BBKKP) Yogyakarta. Perhitungan randemen atau yield sesuai persamaan berikut:

randemenyield=Crtotal−CrVIx100%Crtotalx100%     ……………………………. (2)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Produk Reduced Chrome

Hasil produk reduced chrome dengan variasi berat penggunaan H2SO4 disajikan pada gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1. Hasil produk reduced chrome

Berdasar gambar 4.1 dapat diketahui bahwa warna reduced chrome adalah biru-hijau tua (dark blue-green) pada semua variasi penambahan berat H2SO4 (tidak ada perbedaan warna)

Gambar 4.2. Proses pembuatan reduced chrome, sebelum ditambahkan molases (A) dan pada saat ditambahkan molases (B)

Warna garam Cr(VI) (Na2Cr2O7) adalah orange dan setelah direduksi menggunakan molases pada suasana asam warna berubah menjadi hijau. Hal ini dikarenakanaAtom Cr merupakan golongan logam transisi dengan nomor atom dan nomor massa. Atom logam  transisi mempunyai karakternya yaitu memiliki beberapa tingkat bilangan oksidasi (valensi), dan biasanya setiap valensi mempunyai warna yang berbeda. Garam Cr(VI) mempunyai warna orange sedangkan garam Cr(III) mempunyai warna hijau.

  - Hasil Uji Basisitas dan pH Produk Reduced Chrome

Hasil Uji Basisitas dan pH Produk Reduced Chrome disajikan pada gambar 4.3. dibawah ini

Gambar 4.3. Hubungan antara berat penggunaan H2SO4 dengan basisitas dan pH

Berdasarkan gambar 4.3. diketahui bahwa basisitas produk reduced chrome menurun dengan naiknya berat penggunaan H2SO4. Basisitas bahan penyamak mineral merupakan salah satu parameter penting dalam melakukan proses penyamakan kulit, nilai basisitas sangat mempengaruhi kapasitas astrigency (power of tanning) dari bahan penyamak. Kisaran basisitas yang optimal untuk penyamakan kulit adalah dari 33% sampai 66%, Peningkatan basisitas dilakukan dengan dengan penambahan basa.

Basisitas dari zat penyamakan mineral adalah proporsi atau perbadingan gugus hidroksil (gugus OH) dalam molekul dihitung berdasarkan total valensi kromium, aluminium atau garam penyamakan mineral pengompleks lainnya (BASF, 2007). Basisitas bahan pernyamak krom adalah perbandingan ekivalen Cr yang terikat pada OH dengan jumlah Cr yang terclapat dalarn bahan penyamak krom yang dinyatakan dalarn persen (%) (SNI,1999). Sharphouse, 1983 mengatakan bahwa basisitas Schorlemer bahan pernyamak krom adalah jumlah gugus hidroksil yang terikat pada satu atom kromium, dinyatakan dalam persen dari jumlah maksimum gugus hidroksil yang terikat pada kromium hidroksida.

Perhitungan teoritis basisitas cairan krom tereduksi memenuhi persamaan:

B = 133,3 – S                                                                                             ………………… (3)

Dengan B; basisitas (Schorlemer) dan S : kg H2SO4 untuk setiap 100 kg Na2Cr2O7

Apabila nilai basisitas hasi penelitian dibandingkan dengan menggunakan persamaan (3) maka ada terjadi perbedaan atau deviasi, seperti pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1.  Perbedaan nilai basisitas antara hasil penelitian dan persamaan

| Penggunaan H2SO4 | Percobaan (%) | Persamaan (%) | Perbedaan (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26,6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 32,00 | 33,3 | -3,9 |
| 18,2 | 42,85 | 42,3 | 1,18 |
| 16,6 | 55,55 | 50,3 | 10,43 |
| 15,5 | 65,91 | 55,8 | 18,11 |

Berdasarkan tabel 4.1. diketahui bahwa pada penambahan 15,5 gram H2SO4 terjadi perbedaan hasil nilai basisitas yang paling besar yaitu sebesar  18,11%.  pH caira reduced chrome akan menurun seiring dengan naiknya berat penggunaan H2SO4. Hal ini dapat dilihat dari persamaam

(Maclaughin and Theis, 2011)

8Na2Cr2O7 + 24H2SO4 +C12H22O11  8Na2SO4 + 16Cr(OH)SO4 + 27H2O + 12CO2  …. (4)

Berdasar gambar 4 diatas juga dapat disimpulkan bahwa semakin besar berat penggunaan H2SO4 maka pH produk reduce chrome juga akan naik. Hal ini disebabkan  konsentasi ion H+ dalam cairan akan naik dan ion OH– akan turun, sesuai dengan hasil kali  kesetimbangan [H+][OH-] = 10-14.

  - Hasil Uji Kadar Air

Hasil pengujian kadar air disajikan pada gambar 4.4 dibawah ini

Gambar 4.4. Hasil pengeringan reduced chrome

Reaksi reduksi garam Na2Cr2O7 dengan menggunakan molases dan asam sulfat harus dikaukan dengan hati-hati, karena reaksi bersifat eksotermis, menghasilkan gas CO2 dalam jumlah yang besar dan menimbulkan buih.

Gambar 4.5. Hubungan antara berat penggunaan H2SO4 dengan kadar air reduced chrome

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diambil kesimoulan bahwa penamahan asam yang semakin banyak meyebabkan kadar air berkurang, hal ini disebabkan panas yang dihasilkan juga akan semakin besar sehinggga air yang menguap cenderung semakin banyak. Meskipun air yang terikat pada ajsam sulfat juga semakin banyak ( kemurnian H2SO4 sebesar 98,8%)

  - Hasil Uji Cr(VI) dan Randemen

Hasil uji kadar Cr(total), Cr(III) dan Cr(VI) disajikan pada gambar 4.6 dibawah ini

Gambar 4.6. Hubungan antara berat penggunaan H2SO4 dengan kadar Cr total, Cr(III) dan Cr(VI)

Berdasarkan gambar 5, diketahui bahwa Pada penambahan berat pengggunaan H2SO4 sebanyak 18,2gr, 20,0gr dan 26,6gr, maka dengan pengujian menggunakan metode spektofotometri diperoleh kadar Cr (IV) rata-rata sebesar 44,4 mg/L dan Cr (III) sebesar 331,9 mg/L. Leita, etal.2011 mengatakan bahwa reaksi reduksi Cr(VI) menggunakan glukosa mengikuti persamaan reaksi sebagai berikut:

Gambar 4.7. Hubungan antara berat penggunaan H2SO4 dengan randemen

Berdasarkan gambar 4.7 dapat diambil kesimpulan bahwa Pada kenaikan berat pengggunaan H2SO4 dari 18,2gr menjadi 26,6gr terjadi penurunan randemen dari 91,9% menjadi 84,01%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari untuk mempelajari pengaruh berat pengggunaan H2SO4 dalam pebuatan bahan penyamak krom tereduksi. Berdasarkan pengujian hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- Penambahan berat pengggunaan H2SO4 pada semua tingkat variasi saat pembuatan krom tereduksi menghasilkan cairan produk krom tereduksi berwarna hijau tua.

- Pada penambahan  berat pengggunaan H2SO4 dari  15,5gr sampai dengan 26,6gr, maka terjadi penurunan nilai  basisitas dari 65,91% menjadi 0%  penurunan nilai pH dari 2,83 menjadi 1,01 dan juga penurunan kadar air dari 45,28% menjadi 36,92%.

- Pada penambahan berat pengggunaan H2SO4 sebanyak 18,2gr, 20,0gr dan 26,6gr, maka dengan menggunakan metode spektofotometri diperoleh kadar Cr (IV) rata-rata sebesar 44,4 mg/L dan Cr (III) sebesar 331,9 mg/L.

- Pada kenaikan berat pengggunaan H2SO4 dari 18,2gr menjadi 26,6gr terjadi penurunan randemen dari 91,9% menjadi 84,01%.

  - Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian maka disarankan beberapa hal sebagai berikut

- Perlu dilakukan pengujian hasil krom tereduksi dengan mengaplikasikannya untuk penyamakan kulit dengan bahan mineral

- Pengujian penentuan konsentrasi Cr(III) dapat dilakukan dengan metode pengukuran secara langsung, bukan penentuan dengan metode pendekatan atau proksimat

- Dilakukan studi perhitungan dan perbandingan menggunakan persamaan reaksi reduksi pembuatran krm reduksi secara stikiometri

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1989, SNI 0391 -1989, Istilah dan Definisi Kulit dan Cara Pengolahannnya, Badan Standarisasi Nasional. Jakarta

Anonim, 1999, SNI 06-4993-1999, Cara uji kadar Cr2O3 dan basisitas dalam bahan penyamak krom, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

Anonim, 2007, Pocket Book for the Leather Technologist, Fourth edition. BASF Aktiengesellschaft 67056. Ludwigshafen. Germany

Covington A., 2009, Tanning Chemistry : The Science of Leather, Royal Society of Chemistry. Cambridge CB4 0WF. UK

Gerhard, J, 1997, Posible Defects in Leather Production, Druck Partner Rubelmann GmbH. Car-Benz-Strasse.S-69495.Hembsbach

Hermawan, P., Abdullah, S.S. dan Purnomo, E., 2014, Teknologi Pengolahan Kulit, Puspita Komunikasi, Yogyakarta

Leita, L., Margon, A, Sinico, T and Mondini, C, 2011, Glucose Promote the Reduction of Hexavalent Chromium in Soil, Geoderma 164, 1122-127

Maclaughin, G.D., and Theis, R, 2011, The Chrome Tanning Process, British Library Purnomo, E., 1985, Pengetahuan Dasar Teknologi Penyamakan Kulit. Akademi Teknologi Kulit. Yogyakarta

Sarkar, K.T., 1991, Theory and Practice of Leather Manufacture, The Author., Revisied Edition 1995. Madras.

Sharphouse, J.H. 1983,  Leather Technician’s Hand Book, Leather Producers Association, King Park Road, Moulton Park, Northampton.

Thortensen, T.C., 1993, Practical Leather Technologist, 4 ed, Robert E. Krieger Publishing Co Inc.  Huntington New York

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap pH Dan Basisitas Krom Tereduksi

| Penambahan H2SO4 (gr) | Basisitas (%) | pH |
| --- | --- | --- |
| 26,6 | 0 | 1,01 |
| 20,0 | 32 | 2,03 |
| 18,2 | 42,8 | 2,39 |
| 16,6 | 55,55 | 2,72 |
| 15,5 | 65,91 | 2,83 |

Lampiran 2. Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap Kadar Air Krom Tereduksi

| Penambahan H2SO4 (gr) | Kadar air (%) |
| --- | --- |
| 15,5 | 45,28 |
| 16,6 | 39,26 |
| 18,2 | 39,22 |
| 20 | 36,87 |
| 26,6 | 36,92 |

Lampiran 3. Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap Kadar Cr(III), Cr(VI) Dan Cr Total

| Penambahan H2SO4 (gr) | Cr (VI) ( mg/l) | Cr total (mg/l) | Cr (III) (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26,6 | 40,3 | 393,9 | 353,6 |
| 20,0 | 48,4 | 302,7 | 254,3 |
| 18,2 | 45,4 | 299,1 | 253,7 |

Lampiran 4. Hubungan Antara Berat Penambahan H2SO4 Terhadap Randemen Krom Tereduksi

| Penambahan H2SO4 (gr) | Cr (VI) ( mg/l) |
| --- | --- |
| 26,6 | 84,01057 |
| 20,0 | 84,82113 |
| 18,2 | 91,8237 |

Lampiran 5. Dokumentasi Foto

White Lime Liquor Unhairing System

Lampiran 6. Hasil Pengujian Di BBKKP Yogyakarta